PROTEC.class PRO1K – montážní zárubňová pěna

Oblasti použití:  tlumení, výplně, lepení a izolace skruží, trubek a průchodek,

betonových odlitků, otvory ve zdivu a dutin

Vlastnosti: vysoká vydatnost (až do 35 l), cca 45 běžných metrů (při 5-ti cm šířky spáry), jemná a rovnoměrná pěnová struktura, barvy ledu, použití až do  -5°C, stavební třída B2  podle DIN 4102, část 1; osvědčení státního stavebního dozoru vd. MPA, Hannover; tepelné a akustické vlastnosti podle DIN 52612 (hodnota 0,038 W/mK, ověřeno MPA, Hannover), spáry dle DIN 52210 – ověřeno ift-Rosenheim, kontrola propustnosti  vodních par dle DIN ENISO 12572 (ověřeno ift – Rosenheimu); prodyšnost vzduchu dle DIN EN 1026( kontrolována v Rosenheimu). Energetická  úspora podle DIN 18055/EN 204 9 % - ověřeno v ift-Rosenheim). Použití k lepení, izolaci skruží podle DIN 4034, část 2, ověřeno vd. LGA Bayern.  Stabilní proti stárnutí a teplotám, ale ne proti UV záření.

Přilnavost: k podkladům např.: beton, mramor, kámen, PVC, železo a dřevo kromě PP, silikon, teflon, mastnost apod..

Použití: 1. Nádobu před použitím 20 x silně protřepat

2.. Odejmout bílé víčko a našroubovat adaptér  (pozor nepřetočit)

3. Nádobu při použití držet ventilem dolů.

Podklad před aplikací navlhčete vodou – musí být čisté, stabilní, zbavené prachu a mastnoty. Větší dutiny je třeba stále navlhčovat.

Adaptér je nutné ihned po použití vypláchnout PROTEC.class PROCLEAN.

Upozornění: Pěna se nesmí dostat styku s pitnou i užitkovou vodou.. Před

upotřebením je nutné přečít pokyny pro použití.

Technická data:  Možnost použití od – 5 °C do 5 °C. Maximální teplota pro zpracování nesmí prekročit 25 °C. Do 9-ti minut  by neměla pěna lepit. Možnost seříznutí je po 15 minutách.   Zatížitelná cca po 4-12 ti hodinách – záleží na teplotě a vlhkosti.

Teplotní stabilita od -40° do 80 °C. (vytvrdnutného materiálu).

Použitelnost do: viz  hrdlo nádoby

Upozornění : Před použitím si prostudujte, bezpečnostní upozornění:

Vysoce hořlavé, dráždí oči, dýchací cesty a pokožku. Neotvírat násilím Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte. Doporučujem používat pracovní oděv, ochranné rukavice, v případě potřeby i ochr. Brýle. Dojde – li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu.Dojde –li k potřísnění očí , vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání vyneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, alergické reakci, vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti. Práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.