PROTEC.class PRO2K –zárubňová pěna

Oblasti použití:  k montáži dřevěných a ocelových zárubní, vyplnění dutin, tvorba zvukově izolační vrstvy.

Vlastnosti: rychlé vytvrdnutí, rozpínavost po 30-ti minutách, doba zpracovatelnosti 4 minuty, jemná pěnová struktura stavební třídy B2 podle DIN 4102, část 1; osvědčení státního stavebního dozoru P-NDS 04-468; kontrola jakosti výpně spár v Rosenheimu; kontrola jakosti při použití na ocelových zárubní ift-Rosenheim; propustnost vodních par a vody prověřena také ift-Rosenheim, prodyšnost vzduchu též kontrolována v Rosenheimu. Teplotně stabilní.

Přilnavost: k podkladům např.: cement, kámen, PVC, železo a dřevo

Nevhodné na : PE, PP, silikon, teflon, masnota apod..

Použití: 1. Černé šroubovací víčko alespoň 6 x otočit vpravo (až povolí)

2. Nádobu cca 20 – 30 x silně protřepat

3. Odejmout bílé víčko a našroubovat adaptér  (pozor nemačkat)

4. Nádobu po protřepání nechat 30 min v klidu a poté je možno začít

5. POZOR: dát pozor na rovnoměrné zbarvení (zelené), jinak je potřeba

zopakovat postup.

6. Po použití je třeba adaptér ihned důkladně umýt výrobkem

PROTECclass PROCLEAN.

Upozornění: Nádoba se nesmí skladovat ani používat při teplotách vyšších než 25°

- Po aktivaci spotřebovat do 4 minut beze zbytku (nesmí se nechat

nic v nádobě – hrozí prasknutí). Při použití na zárubě, musí být tyto

dostatečně stabilní (odborně nainstalovány). Nepoužívat a neskladovat

V blízkosti   plynových uzávěrů a manipulaci s plynem. Při použití

používat ochranné rukavice a brýle. Podklady musí mít nosnost, musí

být zbaveny mastnoty a prachu.  Skladovat ve svislé poloze. Před

upotřebením je nutné přečít pokyny pro použití.

Technická data: Při použití by měla být stejná jako okolí (10 – 25° C). Do 6-ti minut

by neměla pěna lepit. Možnost seříznutí je po 8 minutách.

Rozpínavost po 30-ti minutách. Zatížitelná cca po 120-ti minutách.

K využití – 10 litrů pěny. Teplotní stabilita od -40° do 100 °C.

Použitelnost do: viz  hrdlo nádoby

Upozornění : Před použitím si prostudujte, bezpečnostní upozornění:

Vysoce hořlavé, dráždí oči, dýchací cesty a pokožku. Neotvírat násilím Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte. Doporučujem používat pracovní oděv, ochranné rukavice, v případě potřeby i ochr. Brýle. Dojde – li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu.Dojde –li k potřísnění očí , vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání vyneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, alergické reakci, vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti. Práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.